2024年渭南市建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则

渭南市检验检测研究院

二0二四年七月

渭南市建筑防水卷材产品质量监督抽查实施细则

- 抽样方法

在企业的成品库内、生产线末端或市场随机抽取经企业检验合格或以任何方式表明合格的近期生产的产品。随机数一般可使用随机数表、骰子或扑克牌等方法产生。抽样基数和抽样数量分别为：以同一类型、同一规格10 000 m 2为一批，不足10 000 m2时亦可作为一批，最少抽样基数不低于100 m2且不少于10卷。在批中随机抽取一卷作为物理力学性能试样卷。将该卷材切除距外层卷头2.5 m后，顺纵向切取全幅卷材试样两块，一块检验用，另一块为备用样。每块长度为2.5 m(其中1m为单项复验样)。

- 检验依据

表1  检验项目及重要程度分类

| 序号 | 检验项目 | 检测方法 | 重要程度或不合格 程度分类 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | A类a | B类b |
| 1 | 耐热性 | GB/T 328.11-2007 |  | ● |
| 2 | 低温柔性 | GB/T 328.14-2007 | ● |  |
| 3 | 不透水性 | GB/T 328.10-2007 | ● |  |
| 4 | 拉力 | GB/T 328.8-2007 |  | ● |
| 5 | 延伸率 | GB/T 328.8-2007 |  | ● |
| a 极重要质量项目。 b 重要质量项目。 |  |  |  |  |

注：a极重要质量项目是指直接涉及人体健康、使用安全的指标；重要质量项目是指产品涉及环保、能效、关键性能或特征值的指标。

b上表所列检验项目是有关法律法规、标准等规定的，重点涉及健康、安全、节能、环保以及消费者、有关组织反映有质量问题的重要项目。

3、判定规则

3.1依据标准

下列文件凡是注明日期的，其随后所有的修改单(不包括勘误的内容)或修订版均不适用于本规范。凡是不注明日期的，其最新版本适用于本规范。

GB 18242    弹性体改性沥青防水卷材

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

相关的法律法规、部门规章和规范性文件

3.2判定原则

经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。其中，当产品存在A类项目不合格时，属于严重不合格。